Technická specifikace kompostérů

Technická specifikace kompostérů

Tři velikosti

a) objem min. 620 l

b) objem min. 900 l

c) objem min. 1170 l

- vyrobeno z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE

- tloušťka materiálu:	min. 6 mm

- otvory pro dobrou cirkulaci vzduchu na bočních stranách nádoby

- odolnost proti poškození a UV záření

- rezistentní proti biologickým vlivům

- uzavřené kompostéry opatřené horními dvířky víka umožňující pohodlné plnění

- horní dvířka lze zajistit proti otevření větrem nebo zvířaty

- vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru

- odolný vůči změnám teploty v celém rozsahu letních i zimních teplot

- případné kovové části odolné vůči korozi

- záruku za jakost v délce 60 měsíců

Množství kompostérů

ad a) Kompostéry o objemu min 620 l: 	100 ks

ad b) Kompostéry o objemu min 900 l:       	300 ks

ad c) Kompostéry o objemu min 1170 l:       	430 ks

Datum:   ____________________________

______________________________________________________________________________________

Razítko a podpis účastníka zadávacího řízení